附件1：

施工技术要求

一、工程概况

5#平仓屋面彩钢板锈烂，严重影响硫酸铵存放要求及品质；需对屋面整体覆盖防水帆布，仓库面积约8000m2。

二、材质要求

帆布、压条类型须经采购方同意。

1.帆布类型：选用双面涂层PVC加筋刀刮布，每平方重量不低于600g，上下浮动不超过5%；加筋刀刮布须具有强度高、防水性能好、耐腐蚀、抗紫外线、耐撕裂耐磨、使用寿命长等性能。

刀刮布整张规格：整张宽度不低于3m，长度根据仓库屋面跨度而定，中间不得有拼接缝隙，且无破损、孔洞、脱线等质量问题。

2.压条类型：选用铝合金加盖压条，方管尺寸不低于20mm×50mm×1.2mm。

压条样式如下：

三、施工工艺

1.现场清理

(1)清理屋面杂物，确保无尖锐物、灰尘等，以保证帆布铺设的平整度和密封性。。

(2)检查屋面结构承载力，避免局部受压（如彩钢板屋面需分散压力）。

2.帆布铺设

(1)将帆布展开平铺于屋面，帆布平整无破损，预留出固定和搭接的余量，边缘余量建议四周超出屋面50cm以上。裁剪时应保证帆布边缘整齐，无毛边。

(2)铺设中避免帆布拖拽破损。

(3)帆布之间的搭接宽度应不小于15cm，搭接处应采用固定件进行固定，并涂抹防水胶密封，防止雨水渗漏；胶水粘接时，应选择与帆布材质相匹配的专用胶水，按照要求均匀涂抹胶水，确保帆布拼接处牢固、密封。

(4)采用分段铺设的方法，从屋面一端开始，逐步向另一端推进。铺设过程中，应注意保持帆布的平整，避免出现褶皱、扭曲等现象。

3.固定方式

(1)在帆布边缘和搭接处，采用铝合金加盖压条压住帆布边缘，螺栓固定于屋面预埋件或结构件（如钢梁、女儿墙）；彩钢板屋面可用自攻螺钉加胶水；固定时应确保螺丝或螺栓拧紧，压条与帆布紧密贴合，防止帆布松动。压条间距≤3.0m。

(2)在屋面的阴阳角、檐口、天沟等部位，应加密固定点，并采用密封条、防水胶等进行加强密封处理，确保这些部位的防水性能。

(3)在帆布中部加设横向绑带，绑带采用涂塑钢丝绳，防止风鼓动；涂塑钢丝绳间距≤1.0m，增强抗风性。

(4)转角处需双层折叠，增加强度。

(5)帆布中部略高于四周，形成排水坡度，排水通畅，避免积水；边缘下垂部分不低于0.5m。

(6)帆布铺设固定完成后，对屋面边缘、管道洞口、通风口等部位进行收口处理。将帆布边缘翻折并固定在屋面结构上，使用防水胶密封，再覆盖铝合金压条料进行保护，使收口处整齐、美观且防水性能良好。

四、环保与文明施工措施

1.施工现场应设置垃圾集中堆放点，及时清理施工过程中产生的废料、垃圾等，保持施工现场的整洁。

2.加强施工现场的文明施工管理，规范材料堆放，设置明显的标识牌，保持施工道路畅通。施工人员应文明施工，遵守施工现场的各项规章制度，树立良好的企业形象。

3.施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，确保施工人员的人身安全。

4.对施工设备和工具进行定期检查和维护，确保其安全性能良好。严禁使用不合格的设备和工具进行施工。

5.加强施工现场的用电管理，设置专业的电工负责现场用电设备的安装、维护和管理，严禁私拉乱接电线，确保用电安全。

6.在恶劣天气条件下（如大风、暴雨、雷电等），应停止施工，并将施工现场的设备、材料等进行妥善安置，防止发生安全事故。